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检   验   报   告

INSPECTION CERTIFICATE

石中[2010]质检字第FS057-058号

受检单位： 深圳恒诚石材有限公司      

Applicant

产品全称：      意大利木纹               
Sample Description

检验类别：      委 托 检 查             

Test Type
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国家建筑材料工业石材质量监督检验测试中心

Stone Materials Quality Inspection & Test Center of China Building Materials Industry
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Inspection Certificate

石中[2010]质检字第FS057-058号
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	产品名称
	意大利木纹
	型号规格
	随形

——

	
	
	商 标
	

	受检单位
	深圳恒诚石材有限公司
	检验类别
	委托检验

	生产单位
	深圳恒诚石材有限公司
	样品等级
	优等品

	抽样地点
	——
	到样日期
	2010年4月10日

	样品数量
	5块
	送样者
	——

	抽样基数
	——
	原编号或生产日期
	——

	检验依据
	GB6566-2001

《建筑材料放射性核素限量》
	检验项目
	放射性核素比活度

	检验结论：

        根据室内低本底高分辨率多道γ能谱仪分析结果，该单位送检的意大利木纹石样品中的放射性核素比活度为：

镭（Ra）—226

钍（Th）—232

钾（K）—40

4.37+1.64 Bq/kg

1.30+1.81 Bq/kg

18.10+3.11 Bq/kg

        依据GB6566-2001标准，该样品的内照射指数（IRa）为0.16，外照射指数（Iγ）为0.27，综合判定为A类装修材料。A类装修材料产销与使用范围不受限制。
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2010年4月10日

（盖    章）

	备  注：

       1．A类装修材料要求为：IRa ≤1.0和Iγ ≤1.3。
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       2．本检验结果只对来样负责。
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	产品名称
	意大利木纹
	型号规格
	——

	
	
	商 标
	

	受检单位
	深圳恒诚石材有限公司
	检验类别
	委托检验

	生产单位
	深圳恒诚石材有限公司
	样品待级
	优等品

	抽样地点
	——
	到样日期
	2010年4月10日

	样品数量
	5块
	送样者
	——

	抽样基数
	——
	原编号或生产日期
	——

	检验依据
	GB/T 9966-2001《天然饰面石材试验方法》

GB/T 19766-2005《天然大理石建筑板材》
	检验项目
	吸水率、体积密度、

弯曲强度、干燥压缩

	仪器设备
	WD-10C电子万能试验机；WE-60液压式万能试验机；

TS2000电子天平；CS1012电热鼓风干燥箱

	检验结论：

按GB/T 9966-2001标准对该单位送检的意大利木纹样品进行了吸水率、体积密度、弯曲强度、干燥压缩强度、镜面光泽度五项试验，其结果（见附页）均达到GB/T 19766-2005标准的技术要求。


2010年4月10日

（盖    章）

	备  注：

       本检验结果只对来样负责。
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	序

号
	检验项目
	计量

单位
	标准技术指标

(GB/T 19766-2005)
	检验结果
	低于、达到

或超过标准
	备注

	1
	吸水率
	%
	≤0.50
	0.29%
	达到
	——

	2
	体积密度
	g/cm3
	≥2.30
	2.66
	达到
	——

	3
	干燥
	弯曲强度
	Mpa
	≥7.0
	10.00
	达到
	——

	
	水饱和
	
	
	
	10.12
	
	

	4
	干燥压缩强度
	Mpa
	≥50.0
	76.65
	达到
	——

	5
	镜面光泽度
	光泽

单位
	≥70
	81.35
	达到
	——

	以下空白

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


批准：
审核：
编制：

