石材产品合格证

企业名称：

| 产品分类 |  |  | 大理石 √ | 执行标准 |  | 1、天然大理石建筑板材GB/T19766-2005 √ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 花岗石 |  |  | 2、天然花岗石建筑板材GB/T18601-2001 |  |
|  |  |  | 石灰石 |  |  | 3、干挂饰面石材及金属挂件第1部分 干挂饰面石材JC830.1-2005 |  |
|  |  |  | 砂岩 |  |  | 4、建筑装饰用微晶玻璃JC/T872-2000 |  |
|  |  |  | 人造合成石 |  |  | 5、实体面材JC908-2002 |  |
|  |  |  | 微晶石 |  |  | 6、建筑材料放射性核素限量GB6566-2001 |  |
|  |  |  | 实体面材 |  |  | 7、 |  |
|  |  |  | 其他石材 |  |  | 8、 |  |
| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |
| 产品名称 |  |  | 珊瑚海大理石 | 产地 |  | 土耳其 |  |
| 产品等级判断按产品标准内所规定的指标等级而定 |  |  |  |  |  | 优等品√ 一等品 合格品 |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  | 技术性能指标 |  | 实测结果 |  |
| 1 | 体积密度，g/cm3 |  |  | ≥ 2.3 |  | 合格 |  |
| 2 | 吸水率，% |  |  | ≤ 0.5 |  | 合格 |  |
| 3 | 干燥压缩强度，MPa |  |  | ≥ 50.0 |  | 合格 |  |
| 4 | 干燥弯缩强度, MPa |  |  | ≥ 7.0 |  | 合格 |  |
| 5 | 长度偏差，mm |  |  | 0~1.0 |  | 合格 |  |
| 6 | 宽度偏差，mm |  |  | 0~1.0 |  | 合格 |  |
| 7 | 厚度偏差，mm |  |  | ± 1.5 |  | 合格 |  |
| 8 | 平面度，mm |  |  | ≤ 0.8 |  | 合格 |  |
| 9 | 角度，mm |  |  | ≤ 0.5 |  | 合格 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  | 本公司生产的石材产品经质检员检验合格，各指标均符合石材相关质量标准。 |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  | 陈晓杰 |  |  | 审核 |  | 许世忠 |